Câu 1 : Trình bày về độ sụt của hỗn hợp bê tông xi măng?
  Khái niệm
Độ sụt (ký hiệu là SN, đơn vị cm) là chỉ tiêu dùng để đánh giá tính dẻo hay khả năng dễ chảy của hỗn hợp bê tông dưới tác dụng của trọng lượng bản thân hoặc rung động.

  Dụng cụ xác định (Côn Abrams)
Để xác định độ sụt, người ta dùng bộ dụng cụ tiêu chuẩn gồm:

- Khuôn hình nón cụt: Kích thước tiêu chuẩn đáy dưới 200mm, đáy trên 100mm, chiều cao 300mm.

- Thanh thép tròn: Đường kính 16mm, dài 600mm để đầm hỗn hợp.

- Thước đo: Dùng để đo chiều cao sụt xuống của khối bê tông.

  Phương pháp xác định

- Đổ hỗn hợp: Đổ bê tông vào khuôn thành 3 lớp, mỗi lớp cao khoảng 1/3 chiều cao khuôn.

- Đầm: Mỗi lớp được đầm 25 lần bằng thanh thép tròn.

- Rút khuôn: Rút khuôn lên từ từ trong 5-10 giây.

- Đo: Trị số độ sụt được tính bằng hiệu số giữa chiều cao khuôn (30cm) và chiều cao của khối bê tông sau khi sụt.

  Ý nghĩa và Ứng dụng

- Phân loại hỗn hợp:

  - S=1-4 cm: Hỗn hợp ít dẻo.

  - S=5-15 cm: Hỗn hợp dẻo.

  - S>15 cm: Hỗn hợp rất dẻo.

  - S<1 cm: Hỗn hợp bê tông khô, cần đo độ cứng thay vì độ sụt.

- Lựa chọn theo công trình:

  - Các kết cấu mỏng, cốt thép dày cần độ sụt cao để bê tông dễ len lỏi.

  - Các kết cấu khối lớn, bê tông mặt đường cần độ sụt thấp để đảm bảo cường độ và tiết kiệm xi măng.

  Sự suy giảm độ sụt theo thời gian
Độ sụt giảm dần trong quá trình vận chuyển và thi công do nước bay hơi hoặc xi măng hấp thụ để thực hiện quá trình thủy hóa. Trong thi công, người ta quy định độ sụt tại trạm trộn và độ sụt tại hiện trường để đảm bảo tính công tác tốt nhất khi đổ bê tông.

Câu 2 : Trình bày về cấu trúc tinh thể kim loại?

1. Mạng lập phương tâm khối (BCC - Body-Centered Cubic)

- Cấu tạo: Khối cơ sở là một hình lập phương. Các nguyên tử nằm ở 8 đỉnh của khối lập phương và 1 nguyên tử nằm ngay tại trung tâm (tâm khối) của hình lập phương đó.

- Đặc điểm: Mạng này tương đối rỗng, độ đặc khít khoảng 68%.

- Kim loại tiêu biểu: Sắt alpha ($Fe_\alpha$), Crom (Cr), Vonfram (W), Molipđen (Mo),...

- Tính chất chung: Kim loại có mạng BCC thường có độ bền cao, cứng nhưng kém dẻo hơn so với mạng FCC.

2. Mạng lập phương tâm diện (FCC - Face-Centered Cubic)

- Cấu tạo: Khối cơ sở là hình lập phương. Các nguyên tử nằm ở 8 đỉnh và tại tâm của 6 mặt của khối lập phương đó.

- Đặc điểm: Mạng này rất đặc khít, độ đặc khít lên tới 74%.

- Kim loại tiêu biểu: Sắt gamma ($Fe_\gamma$), Nhôm (Al), Đồng (Cu), Vàng (Au), Bạc (Ag), Niken (Ni),...

- Tính chất chung: Kim loại có mạng FCC thường có tính dẻo cao, dễ dát mỏng và kéo sợi.

3. Mạng lục giác chặt sít (HCP - Hexagonal Close-Packed)

- Cấu tạo: Khối cơ sở là một khối lăng trụ lục giác đều. Các nguyên tử nằm ở 12 đỉnh của hình lăng trụ, 2 nguyên tử nằm ở tâm của hai mặt đáy lục giác, và 3 nguyên tử nằm ở trung tâm của khối lăng trụ (tạo thành một tam giác đều).

- Đặc điểm: Độ đặc khít cũng đạt 74%, tương đương với FCC.

- Kim loại tiêu biểu: Kẽm (Zn), Magie (Mg), Titan alpha ($Ti_\alpha$), Coban (Co),...

- Tính chất chung: Kim loại có mạng HCP thường kém dẻo hơn mạng FCC và dễ bị giòn ở nhiệt độ thấp.

Câu 3 : Hãy trình bày các thành phần khoáng vật chủ yếu của xi măng pooclăng?

  Silicát tricanxit (Khoáng Alít)

- Công thức hóa học: 3CaO⋅SiO2(Viết tắt: C3S)

- Hàm lượng: Chiếm khoảng 45% - 60%.

- Đặc tính: Là khoáng vật quan trọng nhất quyết định cường độ của xi măng. Có tốc độ thủy hóa nhanh, tỏa nhiệt nhiều và giúp bê tông phát triển cường độ mạnh ngay trong những ngày đầu (tuổi 3 ngày, 7 ngày).

  Silicát bicanxit (Khoáng Bêlít)

- Công thức hóa học: 2CaO⋅SiO2(Viết tắt: C2S)

- Hàm lượng: Chiếm khoảng 15% - 35%.

- Đặc tính: Tốc độ rắn chắc chậm ở thời kỳ đầu, tỏa nhiệt ít. Tuy nhiên, nó phát triển cường độ bền bỉ và liên tục, đóng góp chủ yếu vào cường độ bê tông ở tuổi muộn (sau 28 ngày). Có khả năng chống ăn mòn hóa học tốt.

  Aluminat tricanxit

- Công thức hóa học: 3CaO⋅Al2O3(Viết tắt: C3A)

- Hàm lượng: Chiếm khoảng 4% - 14%.

- Đặc tính: Tốc độ phản ứng với nước cực nhanh, tỏa nhiệt lớn nhất trong 4 loại khoáng. Tuy nhiên, cường độ đóng góp thấp và dễ bị phá hoại bởi môi trường chứa gốc sunfat. Cần thêm thạch cao để ngăn chặn sự đông kết quá nhanh của C3A.

  Fêroaluminat têtracanxit (Khoáng Xêlít)

- Công thức hóa học: 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3(Viết tắt: C4AF)

- Hàm lượng: Chiếm khoảng 10% - 18%.

- Đặc tính: Tốc độ rắn chắc và tỏa nhiệt ở mức độ trung bình. Khả năng chịu lực khá kém nhưng lại có khả năng kháng sunfat tốt hơn C3A. Hàm lượng Fe2O3tạo nên màu xám đặc trưng của xi măng pooclăng.

Câu 4 : Trình bày các tính chất cơ học của vật liệu kim loại?

  Cường độ (Độ bền)
Cường độ là khả năng của kim loại chống lại sự phá hoại dưới tác dụng của tải trọng.

- Giới hạn chảy (σc): Ứng suất tại đó vật liệu bắt đầu xuất hiện biến dạng dẻo rõ rệt, là cơ sở tính toán thiết kế.

- Giới hạn bền (σb): Ứng suất lớn nhất mà vật liệu chịu được trước khi bị đứt hoàn toàn.

  Sự biến dạng (Độ đàn hồi và Độ dẻo)

- Độ đàn hồi: Khả năng của kim loại khôi phục hình dáng ban đầu sau khi tải trọng được loại bỏ. Đặc trưng là Mô đun đàn hồi (E).

- Độ dẻo: Khả năng biến dạng vĩnh cửu mà không bị phá hoại. Đặc trưng bởi độ dãn dài tương đối (δ) và độ thắt tỉ đối (ψ).

  Độ cứng

- Khái niệm: Khả năng chống lại sự lún, xuyên thấu hoặc trầy xước từ vật cứng hơn ép vào bề mặt kim loại.

- Ý nghĩa: Tỷ lệ thuận với giới hạn bền và khả năng chống mài mòn.

- Cách xác định: Sử dụng phương pháp ép lõm, như độ cứng Brinell (HB), Rockwell (HR) hoặc Vickers (HV).

  Độ dai va đập

- Khái niệm: Khả năng hấp thụ công khi chịu tác dụng của tải trọng va đập đột ngột mà không bị phá hoại.

- Ý nghĩa: Quan trọng với các bộ phận kết cấu chịu va đập như dầm cầu, tà vẹt, ray đường sắt.

  Tính mỏi (Độ bền mỏi)

- Khái niệm: Hiện tượng kim loại bị nứt hoặc gãy dưới tải trọng động lực học thay đổi lặp đi lặp lại, dù ứng suất lớn nhất nhỏ hơn giới hạn bền.

- Nguyên nhân: Vết nứt tế vi trong cấu trúc kim loại do ứng suất tập trung, lan rộng qua nhiều chu kỳ tải cho đến khi vật liệu gãy đột ngột.

Câu 5 : Trình bày các loại thép xây dựng?

- Thép cuộn (Thép tròn rút)

  - Đặc điểm: Thép cuộn được rút từ thép phôi với đường kính đa dạng, từ nhỏ đến lớn.

  - Ứng dụng: Dùng trong kết cấu bê tông cốt thép, làm khung thép cho các công trình lớn như nhà cao tầng, cầu đường.

- Thép thanh vằn (Thép gân)

  - Đặc điểm: Thép có các gân trên bề mặt, giúp tăng khả năng bám dính với bê tông.

  - Ứng dụng: Dùng trong xây dựng bê tông cốt thép, đặc biệt cho các công trình chịu tải trọng lớn như cầu, nhà cao tầng.

- Thép tấm

  - Đặc điểm: Thép cắt thành tấm với độ dày thay đổi từ mỏng đến dày.

  - Ứng dụng: Dùng trong kết cấu công nghiệp, tàu thuyền, khung nhà xưởng, cầu, và các kết cấu chịu tải trọng nặng.

- Thép thanh tròn đặc

  - Đặc điểm: Thép tròn đặc, không có rãnh hoặc gân, có độ bền cơ học cao.

  - Ứng dụng: Dùng trong các kết cấu chịu kéo, hoặc làm bộ phận cơ khí chính xác như trục quay, bánh răng.

- Thép thanh vuông

  - Đặc điểm: Thép có dạng thanh vuông với các cạnh bằng nhau.

  - Ứng dụng: Thường dùng trong kết cấu thép nhẹ, cửa sổ, cửa cuốn, và các công trình xây dựng cơ bản.

- Thép chịu lực (Thép cường độ cao)

  - Đặc điểm: Cường độ cao, chống lại tác động của lực mạnh, sản xuất bằng công nghệ cao.

  - Ứng dụng: Dùng cho các công trình yêu cầu khả năng chịu lực lớn như cầu đường, nhà cao tầng.

- Thép không gỉ (Thép inox)

  - Đặc điểm: Có khả năng chống ăn mòn và gỉ sét, thường chứa crom, niken.

  - Ứng dụng: Sử dụng trong các công trình có môi trường ẩm ướt hoặc hóa chất như bệnh viện, nhà máy thực phẩm, công trình ven biển.

- Thép chịu nhiệt

  - Đặc điểm: Có khả năng chống lại nhiệt độ cao mà không mất tính cơ học.

  - Ứng dụng: Dùng trong các công trình chịu nhiệt độ cao như lò nung, nhà máy nhiệt đới.

- Thép mạ kẽm

  - Đặc điểm: Được phủ lớp kẽm chống ăn mòn, gia tăng độ bền khi tiếp xúc với môi trường ngoài trời.

  - Ứng dụng: Sử dụng cho các công trình ngoài trời như cột điện, biển báo.

- Thép hợp kim

- Đặc điểm: Chứa hợp kim như mangan, crôm, niken, giúp cải thiện tính chất cơ học.

- Ứng dụng: Dùng cho công trình yêu cầu tính chất đặc biệt như chống mài mòn, chống ăn mòn, chịu nhiệt.

- Thép dẹt

- Đặc điểm: Có hình dạng dẹt với độ dày thay đổi.

- Ứng dụng: Dùng trong chế tạo máy móc, xây dựng tàu thủy và các sản phẩm chế tạo khác.

Câu 6 : Hãy trình bày về cường độ và biến dạng của vật liệu kim loại?

  Cường độ của Vật Liệu Kim Loại:

- Cường độ kéo: Là ứng suất tối đa khi vật liệu bị kéo mà không đứt, quan trọng trong các kết cấu chịu lực kéo.

- Cường độ nén: Là ứng suất mà vật liệu có thể chịu khi nén mà không bị vỡ, dùng trong các cột thép, vật liệu bê tông.

- Cường độ uốn: Là khả năng chống lại lực làm cong vật liệu, dùng trong dầm thép, kết cấu uốn.

- Cường độ cắt: Là khả năng chống lại lực cắt, thường dùng cho các chi tiết như bulong, ốc vít.

  Biến dạng của Vật Liệu Kim Loại:

- Biến dạng đàn hồi: Khi lực tác dụng được loại bỏ, vật liệu trở lại hình dạng ban đầu mà không thay đổi vĩnh viễn. Quan trọng trong các ứng dụng như lò xo, thanh thép.

- Biến dạng dẻo: Khi lực tác dụng vượt quá giới hạn chảy, vật liệu thay đổi hình dạng vĩnh viễn, quan trọng trong gia công kim loại như uốn, kéo, rèn.

  Biểu đồ ứng suất - biến dạng:

- Điểm đàn hồi: Vật liệu bắt đầu biến dạng dẻo.

- Điểm chảy: Vật liệu bắt đầu biến dạng vĩnh viễn.

- Điểm đứt: Vật liệu bị đứt hoặc vỡ.

- Độ dẻo: Khả năng kéo dài của kim loại trước khi đứt.

  Yếu tố ảnh hưởng đến cường độ và biến dạng:

- Thành phần hóa học: Hợp kim ảnh hưởng đến cường độ và độ dẻo.

- Quá trình tôi luyện: Nhiệt luyện thay đổi cấu trúc tinh thể, ảnh hưởng đến tính chất cơ học.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ cao giảm cường độ và tăng biến dạng dẻo.

- Kích thước và hình dạng: Chi tiết nhỏ có cường độ cao hơn, hình dạng bất đối xứng dễ bị phá hủy.

Câu 7 : Hãy trình bày các đặc tính của cốt thép sử dụng cho kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực?

- Cốt Thép trong BTCT:

  - Cường độ kéo: Cần có cường độ kéo cao để chịu lực kéo trong các kết cấu như dầm, cột, sàn.

  - Độ bền: Chống lại tác động môi trường như ăn mòn, oxi hóa.

  - Tính linh hoạt và dễ gia công: Có thể uốn cong mà không bị gãy, phù hợp với kết cấu phức tạp.

  - Cốt thép có gân: Tăng cường sự bám dính với bê tông, giúp cải thiện khả năng chịu lực.

  - Độ dẻo: Giúp duy trì tính ổn định dưới tác động của lực động.

- Cốt Thép trong BTCTDUL:

  - Cường độ kéo rất cao: Thường từ 800 MPa, giúp chịu tải trọng lớn.

  - Khả năng chịu lực nén và kéo đồng thời: Cung cấp sự ổn định cho các kết cấu dài như cầu, dầm.

  - Tính bền vững dưới tác động của môi trường: Chống ăn mòn và oxi hóa, đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt.

  - Đặc tính ứng suất trước: Tạo ứng suất trước trên thép giúp giảm ứng suất kéo trong bê tông.

  - Kích thước và hình dạng: Cốt thép có thể là thanh thép tròn hoặc cáp thép, phù hợp với thi công các kết cấu lớn.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cốt thép phải đáp ứng các tiêu chuẩn về cường độ kéo, độ dẻo, chống ăn mòn và ổn định qua thời gian sử dụng.

Câu 8 : Xi măng và nước được dùng làm vật liệu chế tạo bê tông xi măng phải đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật như thế nào?

- Cường độ: Phải đạt chuẩn cường độ nén theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

- Độ mịn: Xi măng cần có độ mịn phù hợp để đảm bảo cường độ bê tông.

- Tính đồng đều: Các mẻ xi măng phải đồng đều về thành phần và tính chất vật lý, hóa học.

- Chỉ số kiềm: Cần tránh hiện tượng kiềm-silica reaction trong bê tông.

- Chỉ tiêu tỏa nhiệt: Tỏa nhiệt phải được kiểm soát để tránh nứt bê tông.

Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Nước:

- Chất lượng: Phải sạch, không chứa tạp chất hữu cơ, dầu mỡ, hoặc hợp chất gây hại.

- Độ pH: Nước phải có pH từ 6-8, không quá acid hoặc kiềm.

- Tạp chất: Không chứa clorua, sunfat hay hợp chất gây ăn mòn.

- Nước mưa: Có thể dùng nếu sạch và không chứa tạp chất từ môi trường.

Cả xi măng và nước phải đảm bảo các yêu cầu này để bê tông có chất lượng và độ bền cao trong suốt quá trình sử dụng.

Câu 9 : Hãy trình các yêu cầu kỹ thuật của cốt liệu (đá dăm, cát) được sử dụng làm vật liệu chế tạo bê tông xi măng?

  Cốt liệu đá dăm:

- Kích thước hạt: Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, không quá lớn hoặc nhỏ.

- Độ sạch: Không chứa tạp chất hữu cơ, đất sét.

- Hình dạng hạt: Góc cạnh, giúp tăng độ kết dính với bê tông.

- Độ cứng: Cứng, không bị nghiền nát trong quá trình thi công.

- Khả năng hấp thụ nước: Thấp, không ảnh hưởng đến tỷ lệ nước/xi măng.

  Cốt liệu cát:

- Kích thước hạt: Từ 0,15mm đến 5mm, đồng đều.

- Độ sạch: Không tạp chất hữu cơ, bụi bẩn, đất sét.

- Độ mịn: Không quá mịn hoặc thô.

- Độ cứng: Cứng, không nghiền nát.

- Khả năng hấp thụ nước: Thấp.

  Yêu Cầu Chung:

- Tiêu chuẩn kích thước: Đảm bảo tính đồng nhất và cường độ bê tông.

- Tỷ lệ cốt liệu mịn và thô: Hợp lý để bê tông có độ dẻo và cường độ tốt.

- Độ ổn định: Không thay đổi tính chất bê tông.

- Kiểm tra định kỳ: Đảm bảo chất lượng cốt liệu.

Câu 10 : Mác của xi măng là gì? Hãy trình bày cách xác định mác của xi măng?

Mác của xi măng là chỉ tiêu để đánh giá cường độ của xi măng, được xác định thông qua cường độ nén của mẫu bê tông sau một thời gian nhất định (thường là 28 ngày). Mác xi măng thường được ghi dưới dạng các con số, ví dụ: Mác 32.5, Mác 42.5, trong đó con số biểu thị cường độ nén của bê tông đạt được khi sử dụng xi măng đó.

Cách Xác Định Mác Của Xi Măng

- Chuẩn bị mẫu bê tông: Trộn xi măng với cát, đá dăm và nước để tạo thành hỗn hợp bê tông có tỷ lệ nước/xi măng phù hợp.

- Đổ vào khuôn: Đổ hỗn hợp bê tông vào khuôn chuẩn để tạo thành mẫu hình lập phương hoặc trụ.

- Cường độ nén: Sau khi bê tông đông kết (thường là sau 28 ngày), tiến hành thử nghiệm nén mẫu bê tông trong máy thử nén để đo cường độ nén của mẫu.

- Xác định mác: Mác xi măng được xác định theo giá trị cường độ nén trung bình của các mẫu thử. Ví dụ: Nếu cường độ nén của mẫu đạt 32.5 MPa, mác xi măng là Mác 32.5.

Câu 11 : Trình bày khái niệm về xi măng pooclăng? Phân biệt xi măng pooclăng thường và pooclăng hỗn hợp?

Xi măng pooclăng là loại xi măng được chế tạo chủ yếu từ clinker pooclăng (chứa các khoáng vật như silicát canxi, aluminat canxi, và fêroaluminat canxi) và một lượng nhỏ thạch cao để điều chỉnh thời gian đông kết. Nó là một loại xi măng phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và sản xuất bê tông.

Phân Biệt Xi Măng Pooclăng Thường và Pooclăng Hỗn Hợp

- Xi Măng Pooclăng Thường:

  - Cấu tạo: Chế tạo chủ yếu từ clinker pooclăng và thạch cao.

  - Ứng dụng: Dùng trong các công trình thông thường, đặc biệt là bê tông và vữa xây dựng.

  - Đặc điểm: Có cường độ phát triển nhanh, dễ thi công và có khả năng chống lại các tác động môi trường thông thường.

- Xi Măng Pooclăng Hỗn Hợp:

  - Cấu tạo: Chế tạo từ clinker pooclăng, thạch cao và các chất phụ gia khoáng (như tro bay, xỉ lò cao, hay các phụ gia khác).

  - Ứng dụng: Dùng trong các công trình có yêu cầu kháng sulfat cao, công trình thủy lợi, cầu, hoặc nơi có môi trường ăn mòn mạnh.

  - Đặc điểm: Có khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và có thể giảm được chi phí do sử dụng phụ gia khoáng. Tuy nhiên, quá trình đông kết chậm hơn so với xi măng pooclăng thường.

Câu 12 : Anh chị hiểu như thế nào về hỗn hợp đá dăm 10-20? Hãy trình bày cách xác định thành phần hạt của cốt liệu lớn?

Hỗn hợp đá dăm 10-20 là loại cốt liệu lớn (đá dăm) có kích thước hạt nằm trong khoảng từ 10mm đến 20mm. Đây là loại cốt liệu phổ biến trong sản xuất bê tông, thường dùng cho các kết cấu có yêu cầu chịu lực cao như dầm, cột, hoặc bê tông nền móng. Đá dăm này có tính đồng đều về kích thước hạt, giúp tăng cường độ bền và khả năng chịu lực của bê tông.

Cách Xác Định Thành Phần Hạt Của Cốt Liệu Lớn

Để xác định thành phần hạt của cốt liệu lớn, người ta sử dụng phương pháp sàng phân cấp. Cụ thể:

- Chuẩn bị mẫu: Lấy một mẫu đá dăm đại diện cho cốt liệu cần kiểm tra.

- Sàng phân cấp:

  - Dùng bộ sàng tiêu chuẩn với các kích thước lưới khác nhau (ví dụ: 10mm, 20mm, 40mm) để phân loại cốt liệu.

  - Đổ mẫu đá dăm vào bộ sàng, lắc hoặc rung để phân chia đá dăm thành các nhóm hạt với kích thước khác nhau.

- Đo lượng hạt:

  - Sau khi sàng, cân trọng lượng của từng phần hạt trong mỗi nhóm.

  - Xác định tỷ lệ phần trăm khối lượng của từng nhóm kích thước hạt so với tổng khối lượng mẫu ban đầu.

- Xác định thành phần hạt: Kết quả của phép sàng sẽ cho biết tỷ lệ phần trăm các kích thước hạt có trong cốt liệu lớn (đá dăm), từ đó giúp đánh giá chất lượng và độ đồng đều của cốt liệu.

Câu 13 : Trình bày ăn mòn cốt thép trong bê tông?

Ăn mòn cốt thép là hiện tượng cốt thép (thường là thép chịu lực trong bê tông) bị phá hủy do tác động của các yếu tố môi trường, gây giảm chất lượng và độ bền của bê tông cốt thép. Ăn mòn cốt thép thường xảy ra khi có sự xâm nhập của các tác nhân ăn mòn như nước, khí, hoặc các hợp chất hóa học vào trong bê tông.

Câu 14 : Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc đông kết của xi măng là gì? Cách xác định thời gian đông kết sơ bộ của xi măng? Ý nghĩa của nó đối với công tác thi công?

- Thời gian bắt đầu đông kết:
Là thời điểm từ khi trộn xi măng với nước cho đến khi hỗn hợp bê tông bắt đầu chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái rắn. Thời gian này thường dao động từ 30 phút đến vài giờ, tùy thuộc vào loại xi măng và điều kiện môi trường.

- Thời gian kết thúc đông kết:
Là thời điểm khi bê tông đã hoàn toàn chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái rắn. Đây là khi bê tông không còn bị biến dạng dưới tác động của ngoại lực và bắt đầu có khả năng chịu tải trọng. Thời gian này thường kéo dài từ 2 đến 12 giờ sau khi trộn, tùy vào loại xi măng và điều kiện thi công.

Cách Xác Định Thời Gian Đông Kết Sơ Bộ của Xi Măng

Để xác định thời gian đông kết của xi măng, người ta sử dụng phương pháp thử nghiệm bằng que thử Vicat. Cụ thể:

- Chuẩn bị mẫu: Trộn xi măng với nước theo tỷ lệ chuẩn để tạo thành hỗn hợp bê tông.

- Công cụ Vicat: Dùng que thử Vicat, có trọng lượng nhất định, để kiểm tra thời gian đông kết.

- Thời gian bắt đầu đông kết: Là thời điểm que thử không còn để lại vết lõm trên bề mặt bê tông khi thử.

- Thời gian kết thúc đông kết: Là thời điểm que thử không thể tạo vết lõm nào trên bề mặt bê tông nữa.

Ý Nghĩa Của Thời Gian Đông Kết Đối Với Công Tác Thi Công

- Kiểm soát thời gian thi công: Biết được thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết giúp kỹ sư tính toán thời gian thi công và chuẩn bị vật liệu, tránh tình trạng bê tông đông kết quá sớm hoặc quá muộn.

- Đảm bảo chất lượng bê tông: Thời gian đông kết xác định được khả năng thi công, giúp tránh tình trạng bê tông quá dẻo hoặc quá rắn, ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu.

- Dễ dàng điều chỉnh: Thời gian đông kết có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng phụ gia hoặc thay đổi tỷ lệ nước/xi măng, giúp phù hợp với yêu cầu thi công.

Câu 15 : Trình bày mác, cấp của bê tông xi măng theo cường độ chịu nén? Mối quan hệ giữa mác và cấp của bê tông xi măng như thế nào?

- Mác bê tông xi măng:

  - Mác bê tông là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá cường độ chịu nén của bê tông, thường được xác định qua cường độ nén của mẫu bê tông sau 28 ngày. Mác bê tông được ký hiệu bằng một con số, ví dụ: Mác 25, Mác 30, Mác 40 (đơn vị: MPa).

  - Mác 25 có nghĩa là cường độ nén của bê tông đạt 25 MPa sau 28 ngày.

  - Mác của bê tông được sử dụng để xác định khả năng chịu lực của bê tông trong các công trình xây dựng.

- Cấp bê tông (Grade of Concrete):

  - Cấp bê tông cũng là một chỉ số phản ánh cường độ của bê tông, nhưng cấp bê tông được phân loại theo mức độ chịu nén và điều kiện thi công. Các cấp bê tông phổ biến bao gồm:

    - Cấp Bê tông 20: Cường độ nén đạt 20 MPa sau 28 ngày.

    - Cấp Bê tông 25: Cường độ nén đạt 25 MPa sau 28 ngày.

    - Cấp Bê tông 30, 40, 50: Cường độ nén lần lượt đạt 30, 40, 50 MPa sau 28 ngày.

Mối Quan Hệ Giữa Mác và Cấp Của Bê Tông Xi Măng

- Mối quan hệ giữa mác và cấp bê tông: Mác bê tông và cấp bê tông thực chất chỉ là hai cách gọi khác nhau của cùng một thông số về cường độ nén của bê tông.

  - Mác bê tông thể hiện trực tiếp cường độ chịu nén của bê tông sau 28 ngày, ví dụ như Mác 30 (cường độ 30 MPa).

  - Cấp bê tông là cách phân loại bê tông theo các mức độ chịu nén, có thể sử dụng các con số tương đương như Cấp Bê tông 25 hay Cấp Bê tông 30, đều ám chỉ cường độ chịu nén của bê tông là 25 MPa hoặc 30 MPa sau 28 ngày.

Câu 16 : Hiện tượng ăn mòn kim loại là gì? Trình bày các biện pháp bảo vệ và sử dụng thép?

Ăn mòn kim loại là quá trình kim loại bị phá hủy hoặc suy giảm chất lượng do tác động của môi trường xung quanh, thường là qua phản ứng hóa học giữa kim loại và các yếu tố như nước, không khí, hoặc các hóa chất khác. Hiện tượng này thường xảy ra dưới dạng oxy hóa (gỉ sắt) hoặc phản ứng với ion trong môi trường (chẳng hạn như ăn mòn điện hóa).

Các Biện Pháp Bảo Vệ Kim Loại

- Mạ kim loại:

  - Mạ kẽm: Sử dụng lớp kẽm phủ bên ngoài để bảo vệ thép khỏi sự ăn mòn.

  - Mạ crom, niken: Cung cấp lớp bảo vệ cho các vật liệu thép, giúp tăng độ bền và giảm tác động của môi trường.

- Sử dụng hợp kim chống ăn mòn:

  - Thép không gỉ (inox): Là hợp kim có chứa crom và niken, giúp kim loại có khả năng chống ăn mòn và gỉ sét rất tốt, phù hợp với môi trường ẩm ướt, hóa chất.

- Phủ lớp bảo vệ:

  - Lớp sơn chống ăn mòn: Sơn phủ lên bề mặt kim loại để ngăn cản tiếp xúc với các yếu tố gây ăn mòn như nước và không khí.

  - Lớp bảo vệ bằng nhựa hoặc epoxy: Sử dụng các vật liệu phủ không thấm nước và hóa chất, bảo vệ kim loại khỏi tác động của môi trường.

- Điện hóa bảo vệ (Điện cực hy sinh):

  - Điện cực hy sinh: Là phương pháp bảo vệ thép khỏi ăn mòn bằng cách sử dụng một kim loại dễ bị ăn mòn hơn (như kẽm hoặc magiê) kết nối với thép. Kim loại hy sinh sẽ bị ăn mòn thay cho thép, bảo vệ thép khỏi sự ăn mòn.

- Kiểm soát môi trường:

  - Giảm độ ẩm: Trong các công trình, cần duy trì điều kiện khô ráo để tránh tạo điều kiện cho ăn mòn.

  - Sử dụng chất hút ẩm hoặc điều hòa không khí: Trong môi trường chứa hóa chất, sử dụng các biện pháp này giúp giảm tác động của hơi ẩm.

- Sử dụng lớp bảo vệ bên trong:

  - Lớp phủ epoxy trong đường ống hoặc bình chứa: Sử dụng lớp bảo vệ này giúp ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp của kim loại với các chất ăn mòn.

Các Biện Pháp Sử Dụng Thép Hiệu Quả

- Lựa chọn loại thép phù hợp:

  - Thép hợp kim: Sử dụng thép hợp kim có tính chống ăn mòn cao (như thép không gỉ) trong môi trường khắc nghiệt (gần biển, nơi có hóa chất).

  - Thép mạ kẽm: Dùng trong các công trình ngoài trời, cột điện, hàng rào để chống lại sự ăn mòn.

- Kiểm tra và bảo trì thường xuyên:

  - Kiểm tra định kỳ: Đảm bảo thép không bị ăn mòn hoặc hư hỏng do các yếu tố môi trường. Thực hiện bảo trì như sơn lại hoặc thay thế các phần bị ăn mòn.

  - Làm sạch: Thường xuyên làm sạch bề mặt thép để loại bỏ bụi bẩn, muối và tạp chất gây ăn mòn.

Câu 17 : Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng là gì? Trình bày sơ bộ cách xác định lượng nước tiêu chuẩn?

Lượng nước tiêu chuẩn của xi măng là lượng nước cần thiết để tạo thành một hỗn hợp xi măng và nước có độ dẻo đạt yêu cầu để sử dụng trong quá trình thi công, mà không làm giảm cường độ của bê tông. Lượng nước này được xác định dựa trên tỷ lệ giữa khối lượng nước và khối lượng xi măng, thường được biểu thị bằng %.

Cách Xác Định Lượng Nước Tiêu Chuẩn

- Phương pháp Vicat:

  - Chuẩn bị mẫu: Trộn xi măng với nước theo tỷ lệ nhất định để tạo thành hỗn hợp có độ dẻo phù hợp.

  - Dụng cụ: Sử dụng mẫu thử Vicat (bao gồm một cần thử có trọng lượng nhất định) để xác định độ dẻo của hỗn hợp xi măng nước.

  - Quy trình:

    - Trộn xi măng với lượng nước dựa trên tỷ lệ tiêu chuẩn.

    - Đổ hỗn hợp vào khuôn và để cho nó đông kết trong thời gian quy định.

    - Đưa que thử Vicat vào hỗn hợp. Lượng nước tiêu chuẩn được xác định khi que thử rơi xuống một độ sâu nhất định (thường khoảng 10-20mm).

  - Xác định lượng nước tiêu chuẩn: Lượng nước cần thiết để đạt được độ dẻo này được tính bằng tỷ lệ phần trăm nước trên khối lượng xi măng.

- Ý nghĩa của việc xác định lượng nước tiêu chuẩn:

  - Đảm bảo cường độ bê tông: Việc xác định đúng lượng nước giúp đảm bảo hỗn hợp bê tông có tính chất cơ học tốt nhất.

  - Kiểm soát chất lượng bê tông: Lượng nước quá nhiều hoặc quá ít có thể làm giảm cường độ hoặc làm cho bê tông khó thi công.

Câu 18 : Trình bày độ sụt của hỗn hợp bê tông xi măng và cường độ chịu nén bê tông xi măng?

Độ sụt là chỉ tiêu dùng để đánh giá tính dẻo hoặc khả năng dễ chảy của hỗn hợp bê tông dưới tác dụng của trọng lượng bản thân hoặc rung động. Đo độ sụt giúp xác định khả năng thi công của bê tông, đặc biệt là khả năng bê tông lấp đầy khuôn mẫu, bám dính với cốt thép và không bị phân tầng.

- Cách xác định: Sử dụng côn Abrams để đo độ sụt. Hỗn hợp bê tông được đổ vào khuôn hình nón cụt và sau khi rút khuôn, độ sụt được đo bằng hiệu số giữa chiều cao của khuôn và chiều cao của khối bê tông đã sụt xuống.

- Phân loại hỗn hợp bê tông theo độ sụt:

  - S = 1-4 cm: Hỗn hợp ít dẻo.

  - S = 5-15 cm: Hỗn hợp dẻo.

  - S > 15 cm: Hỗn hợp rất dẻo.

  - S < 1 cm: Hỗn hợp bê tông khô, phải sử dụng phương pháp đo độ cứng.

Cường Độ Chịu Nén Bê Tông Xi Măng

Cường độ chịu nén bê tông là khả năng của bê tông chống lại lực nén, là một trong những đặc tính quan trọng nhất của bê tông. Cường độ chịu nén của bê tông thường được xác định qua việc thử nghiệm mẫu bê tông sau một thời gian dưỡng hộ, thông thường là 28 ngày.

- Cách xác định: Mẫu bê tông được chế tạo và dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, sau đó được thử nghiệm nén bằng máy thử nén. Cường độ chịu nén được tính bằng lực nén tác dụng lên mẫu bê tông (kN) chia cho diện tích tiết diện của mẫu thử (cm²), kết quả có đơn vị là MPa (megapascal).

- Ý nghĩa: Cường độ chịu nén cao là yêu cầu quan trọng trong các công trình bê tông chịu lực, giúp đảm bảo độ bền và sự ổn định của kết cấu bê tông.

Mối Quan Hệ Giữa Độ Sụt và Cường Độ Chịu Nén

- Độ sụt cao thường biểu thị hỗn hợp bê tông dễ thi công nhưng có thể ảnh hưởng đến cường độ chịu nén vì tỷ lệ nước/xi măng cao hơn.

- Độ sụt thấp giúp bê tông có cường độ cao hơn, nhưng khó thi công hơn do ít dẻo, có thể gây khó khăn trong việc lấp đầy khuôn và bám dính với cốt thép.

Câu 19 : Mác và cấp của bê tông xi măng là gì? Mối quan hệ giữa cấp và mác của bê tông xi măng?

- Mác bê tông xi măng:

  - Mác bê tông là chỉ tiêu phản ánh cường độ chịu nén của bê tông sau 28 ngày. Mác bê tông được ký hiệu bằng một con số thể hiện cường độ chịu nén (tính bằng MPa), ví dụ: Mác 25, Mác 30.

  - Mác bê tông thể hiện khả năng chịu lực của bê tông sau một thời gian dưỡng hộ (thường là 28 ngày), với mục đích giúp đánh giá độ bền và chất lượng bê tông.

- Cấp bê tông:

  - Cấp bê tông cũng phản ánh cường độ chịu nén của bê tông, nhưng thường được phân loại theo các mức độ chịu nén của bê tông để phục vụ cho các yêu cầu khác nhau trong thi công. Ví dụ, Cấp bê tông 25, Cấp bê tông 30, Cấp bê tông 40, tương ứng với cường độ nén đạt 25 MPa, 30 MPa, 40 MPa sau 28 ngày.

  - Cấp bê tông có thể được dùng để phân loại bê tông theo mức độ yêu cầu kỹ thuật trong công trình, đặc biệt khi áp dụng cho các công trình đặc thù như cầu, đường, tường chịu lực, v.v.

Mối Quan Hệ Giữa Mác và Cấp Bê Tông

- Mác bê tông và cấp bê tông thường được sử dụng để chỉ cùng một chỉ tiêu về cường độ chịu nén của bê tông. Tuy nhiên, mác bê tông là cách gọi chi tiết hơn về cường độ chịu nén tại một thời điểm cụ thể (thường sau 28 ngày), trong khi cấp bê tông thường được dùng trong các phân loại bê tông theo mức độ chịu nén, dùng trong thiết kế và thi công công trình.

- Mác bê tông chính là cường độ chịu nén trong điều kiện tiêu chuẩn, trong khi cấp bê tông là cách phân loại bê tông dựa trên các yêu cầu kỹ thuật của công trình (có thể dựa vào mác hoặc các yếu tố khác như ứng dụng đặc biệt).

Câu 20 : Hãy trình bày biến dạng của bê tông xi măng?

Biến dạng của bê tông xi măng là sự thay đổi hình dáng hoặc kích thước của bê tông dưới tác động của ngoại lực. Bê tông, mặc dù có khả năng chịu nén tốt, nhưng lại yếu trong khả năng chịu kéo, và các biến dạng có thể xảy ra khi bê tông chịu tải trọng.

Biến dạng của bê tông xi măng có thể chia thành biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo:

1. Biến Dạng Đàn Hồi (Elastic Deformation)

- Khái niệm: Khi bê tông chịu tải trọng, nếu lực tác dụng nhỏ, bê tông sẽ xảy ra biến dạng đàn hồi, nghĩa là bê tông sẽ phục hồi lại hình dạng ban đầu khi tải trọng được loại bỏ.

- Đặc điểm: Biến dạng đàn hồi của bê tông rất nhỏ và không gây hư hỏng kết cấu. Bê tông sẽ trở lại trạng thái ban đầu sau khi loại bỏ lực tác dụng.

- Ý nghĩa: Biến dạng đàn hồi quan trọng trong việc tính toán độ ổn định và an toàn của kết cấu bê tông khi chịu tải trọng.

- Mô đun đàn hồi (E): Mô đun đàn hồi của bê tông là đặc trưng cho độ cứng của vật liệu, cho biết khả năng phục hồi của bê tông khi chịu lực.

2. Biến Dạng Dẻo (Plastic Deformation)

- Khái niệm: Khi bê tông chịu tải trọng lớn hoặc vượt quá giới hạn chịu nén, bê tông sẽ bắt đầu xảy ra biến dạng dẻo, nghĩa là bê tông không còn phục hồi lại hình dáng ban đầu sau khi lực được loại bỏ. Đây là biến dạng vĩnh viễn.

- Đặc điểm: Biến dạng dẻo thường dẫn đến sự thay đổi vĩnh viễn về hình dáng và có thể gây nứt, vỡ trong kết cấu bê tông. Bê tông sẽ mất khả năng phục hồi nếu vượt quá giới hạn chịu nén.

- Ý nghĩa: Biến dạng dẻo của bê tông giúp đánh giá khả năng chịu lực lâu dài của công trình và xác định khả năng gây nứt hoặc phá hủy dưới tải trọng lớn.

- Cường độ và khả năng chịu kéo: Bê tông có khả năng chịu nén tốt, nhưng khả năng chịu kéo và biến dạng dẻo dưới lực kéo rất thấp. Do đó, bê tông cần có cốt thép để cải thiện khả năng chịu lực kéo.

3. Biến Dạng Dưới Ảnh Hưởng Của Tải Trọng

- Nứt và giãn nở: Khi bê tông chịu tải trọng lớn, nó có thể bị nứt, đặc biệt là trong các kết cấu chịu uốn hoặc kéo. Nứt là một dấu hiệu của sự xuất hiện của biến dạng dẻo.

- Lún: Bê tông dưới tải trọng có thể bị lún, tức là sự thay đổi chiều cao của kết cấu bê tông dưới tác động của trọng lực. Lún có thể dẫn đến hiện tượng mất ổn định trong kết cấu.

4. Biến Dạng Dưới Ảnh Hưởng Của Môi Trường

- Co ngót do bay hơi nước: Sau khi đổ bê tông, nước trong bê tông sẽ bay hơi, gây ra sự co ngót và giảm thể tích của bê tông. Điều này có thể dẫn đến nứt bề mặt bê tông nếu không kiểm soát tốt.

- Giãn nở do tác động của nhiệt độ: Bê tông có thể giãn nở hoặc co lại do thay đổi nhiệt độ, gây ra ứng suất trong kết cấu bê tông.

Câu 21 : Trình bày về tính mỏi của thép và cốt thép

Tính mỏi là hiện tượng kim loại bị nứt hoặc gãy dưới tác động của tải trọng thay đổi liên tục (chu kỳ), dù ứng suất lớn nhất nhỏ hơn giới hạn bền. Vết nứt vi mô phát triển qua các chu kỳ tải, cuối cùng dẫn đến gãy đột ngột.

Nguyên Nhân:

- Tải trọng chu kỳ và tập trung ứng suất tại các điểm yếu hoặc thay đổi cấu trúc tạo ra vết nứt, làm suy yếu vật liệu theo thời gian.

Ảnh Hưởng đến Cốt Thép:

- Cốt thép trong bê tông có thể bị ảnh hưởng bởi tải trọng thay đổi (như trong cầu, đường), làm giảm khả năng chịu lực lâu dài.

Biện Pháp Giảm Mỏi:

- Sử dụng thép có giới hạn mỏi cao và thiết kế hợp lý để giảm sự tập trung ứng suất.

- Kiểm soát tải trọng và tránh dao động lớn

Câu 22 : Trình bày về cường độ của bê tông xi măng?

Cường độ của bê tông xi măng là khả năng chịu lực của bê tông khi bị tác dụng bởi các tải trọng, đặc biệt là cường độ chịu nén. Cường độ này được đánh giá bằng giá trị ứng suất mà bê tông có thể chịu được mà không bị phá vỡ hoặc nứt. Cường độ bê tông là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của bê tông và đảm bảo độ bền của công trình.

Các Loại Cường Độ Của Bê Tông

- Cường độ nén:

  - Là cường độ chính của bê tông, được xác định bằng cách thử nghiệm mẫu bê tông chịu nén sau 28 ngày dưỡng hộ. Cường độ này được đo bằng MPa (megapascal).

  - Ví dụ: Cường độ nén của Mác 25 là 25 MPa.

- Cường độ kéo:

  - Cường độ kéo của bê tông rất thấp so với cường độ nén, vì bê tông có khả năng chịu nén tốt nhưng yếu trong chịu kéo.

  - Do đó, bê tông thường được gia cố bằng cốt thép để cải thiện khả năng chịu kéo.

- Cường độ uốn:

  - Là cường độ của bê tông khi bị uốn. Bê tông chịu uốn kém hơn so với chịu nén và thường được gia cố trong các kết cấu chịu uốn (dầm, sàn).

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Cường Độ Bê Tông

- Tỷ lệ nước/xi măng:

  - Tỷ lệ nước/xi măng thấp giúp bê tông có cường độ cao hơn vì lượng nước quá nhiều sẽ làm giảm mật độ bê tông và giảm cường độ.

- Loại xi măng và cốt liệu:

  - Chất lượng xi măng và cốt liệu (cát, đá dăm) ảnh hưởng lớn đến cường độ bê tông. Cốt liệu phải sạch và có độ cứng cao.

- Quá trình dưỡng hộ:

  - Dưỡng hộ bê tông trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thích hợp giúp quá trình thủy hóa xi măng diễn ra đầy đủ, từ đó đạt được cường độ tối ưu.

- Thời gian dưỡng hộ:

  - Bê tông càng dưỡng hộ lâu, cường độ sẽ càng tăng. Cường độ tối đa của bê tông thường đạt được sau 28 ngày.

Câu 23 : Trình bày về co ngót và từ biến của bê tông xi măng?

- Co Ngót Của Bê Tông Xi Măng

Co ngót của bê tông là sự giảm thể tích của bê tông khi nước trong hỗn hợp bê tông bay hơi hoặc bị hấp thụ trong quá trình thủy hóa xi măng. Co ngót xảy ra chủ yếu trong giai đoạn ban đầu và là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng bê tông.

- Nguyên nhân:

  - Mất nước: Khi bê tông đông kết, nước trong bê tông bay hơi hoặc được hấp thụ vào quá trình thủy hóa xi măng, dẫn đến sự co ngót thể tích của bê tông.

  - Nước dư thừa: Nếu có quá nhiều nước trong hỗn hợp bê tông, khi nước bay hơi sẽ khiến bê tông bị co lại.

- Hệ quả:

  - Co ngót có thể gây ra nứt bề mặt bê tông, đặc biệt là trong các kết cấu mỏng hoặc có tỷ lệ nước/xi măng cao.

  - Để giảm co ngót, cần sử dụng tỷ lệ nước/xi măng hợp lý và thực hiện các biện pháp dưỡng hộ bê tông hiệu quả.

- Biện pháp giảm co ngót:

  - Dùng phụ gia giảm co ngót.

  - Dưỡng hộ bê tông trong điều kiện ẩm để giảm bốc hơi nước.

- Từ Biến Của Bê Tông Xi Măng

Từ biến (hoặc biến dạng chậm) của bê tông là sự thay đổi dần dần kích thước hoặc hình dạng của bê tông khi chịu một tải trọng không thay đổi trong thời gian dài. Từ biến của bê tông xảy ra khi bê tông đang chịu nén và có xu hướng tiếp tục biến dạng dưới tác động của tải trọng, dù tải trọng không thay đổi.

- Nguyên nhân:

  - Từ biến chủ yếu xảy ra do thủy hóa xi măng và độ đàn hồi thấp của bê tông. Khi bê tông không có khả năng phục hồi hoàn toàn dưới tải trọng kéo dài, nó sẽ tiếp tục biến dạng.

  - Nhiệt độ và hệ số co ngót cũng có ảnh hưởng đến hiện tượng từ biến.

- Hệ quả:

  - Từ biến có thể gây lún trong các kết cấu bê tông chịu nén, làm giảm độ ổn định của kết cấu trong thời gian dài.

  - Từ biến có thể ảnh hưởng đến các công trình dài hạn, đặc biệt là các kết cấu như dầm, cột và cầu.

- Biện pháp giảm từ biến:

  - Chọn tỷ lệ nước/xi măng hợp lý để giảm độ ẩm dư thừa.

  - Dưỡng hộ tốt để giảm độ co ngót và giúp bê tông phát triển cường độ đều.

  - Sử dụng phụ gia để cải thiện tính chất bê tông và giảm biến dạng dài hạn.

Câu 24 : Nêu khái niệm về vật liệu sơn, phân loại và phạm vi áp dụng?

Khái niệm: Sơn là chất lỏng hoặc bột mịn phủ lên bề mặt để tạo lớp bảo vệ, trang trí và cải thiện độ bền của vật liệu.

Phân Loại Sơn

- Theo tính năng bảo vệ:

  - Sơn bảo vệ: Chống ăn mòn, thấm nước.

  - Sơn trang trí: Tạo màu sắc, thẩm mỹ.

  - Sơn tổng hợp: Bảo vệ và trang trí.

- Theo thành phần hóa học:

  - Sơn dầu: Chống thấm tốt.

  - Sơn nước: Thân thiện môi trường.

  - Sơn epoxy: Chịu lực và mài mòn.

  - Sơn PU: Cứng, bóng, chống va đập.

- Theo tính chất vật lý:

  - Sơn lót: Tạo lớp nền.

  - Sơn phủ: Tạo lớp bảo vệ, màu sắc.

Phạm Vi Áp Dụng

- Xây dựng: Sơn tường, sàn.

- Công nghiệp: Sơn kim loại, thiết bị.

- Ô tô, giao thông: Sơn ô tô, cơ sở hạ tầng.

- Gia dụng: Sơn đồ nội thất, ngoại thất.

Câu 25 : Trình bày về độ cứng của hỗn hợp bê tông xi măng?

Độ cứng của bê tông xi măng là khả năng chống lại sự lún, xuyên thấu hoặc trầy xước của bề mặt bê tông dưới tác động của ngoại lực. Đây là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự bền vững của bê tông trong môi trường sử dụng thực tế.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Độ Cứng Của Bê Tông

- Tỷ lệ nước/xi măng:

  - Tỷ lệ nước/xi măng ảnh hưởng trực tiếp đến độ cứng của bê tông. Nếu tỷ lệ nước quá cao, bê tông sẽ mềm và dễ bị hư hỏng; nếu quá thấp, bê tông sẽ khó thi công và không đạt được độ bền tối đa.

- Cường độ của xi măng:

  - Mác xi măng cao giúp tăng độ cứng của bê tông vì xi măng có khả năng tạo liên kết chặt chẽ hơn giữa các hạt cốt liệu.

- Cốt liệu (cát, đá dăm):

  - Độ cứng và chất lượng của cốt liệu (đá dăm, cát) ảnh hưởng trực tiếp đến độ cứng của bê tông. Cốt liệu cứng, sạch sẽ và kích thước đồng đều sẽ giúp bê tông có độ cứng cao hơn.

- Dưỡng hộ bê tông:

  - Quá trình dưỡng hộ bê tông giúp tăng cường độ cứng vì nó đảm bảo quá trình thủy hóa xi măng được hoàn thiện, từ đó làm tăng cường độ và độ bền của bê tông.

Cách Xác Định Độ Cứng Của Bê Tông

- Phương pháp thử Brinell: Đo độ cứng bằng cách sử dụng viên bi thép cường độ cao để ép vào bề mặt bê tông, sau đó đo độ sâu vết lõm.

- Phương pháp thử Vickers: Sử dụng mũi kim cương hình chóp để ép vào bề mặt bê tông và đo diện tích vết lõm tạo ra.

Ý Nghĩa Độ Cứng Bê Tông

- Đảm bảo chất lượng: Độ cứng cao giúp bê tông chịu được lực tác động mạnh mẽ hơn và bảo vệ kết cấu khỏi sự hư hỏng do mài mòn, va đập.

- Độ bền lâu dài: Độ cứng cũng liên quan đến khả năng chống lại tác động của hóa chất và môi trường xung quanh, như các tác động ăn mòn hoặc tẩy rửa.

Câu 26 : Hãy trình bày các loại đá magma thường dùng trong xây dựng?

- Đá Granite:

  - Đặc điểm: Cứng, bền, màu sắc đa dạng.

  - Ứng dụng: Lát nền, ốp mặt ngoài tòa nhà, bàn bếp, cầu thang.

- Đá Bazan:

  - Đặc điểm: Màu đen/xám, cứng, dễ gia công.

  - Ứng dụng: Nền móng, mặt đường, vỉa hè, tấm ốp tường.

- Đá Diorit:

  - Đặc điểm: Màu xám/trắng, cứng.

  - Ứng dụng: Nền móng, tường chắn.

- Đá Rhyolit:

  - Đặc điểm: Màu sáng, kết cấu mịn.

  - Ứng dụng: Vỉa hè, sân vườn.

- Đá Andesit:

  - Đặc điểm: Màu xám, bền.

  - Ứng dụng: Tường, mặt đường, công trình công cộng.

Đá magma là vật liệu bền, chống mài mòn, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng.

Câu 27 : Hãy trình bày các loại đá trầm tích thường dùng trong xây dựng?

  Đá vôi (Limestone)

- Đặc điểm: Đá vôi có màu trắng, xám, hoặc vàng, dễ gia công và cứng, thường chứa nhiều canxi cacbonat (CaCO₃).

- Ứng dụng: Dùng trong xây dựng công trình, làm vữa, sản xuất xi măng, ốp lát tường, nền, và làm đá trang trí.

  Cát kết (Sandstone)

- Đặc điểm: Cát kết là đá trầm tích có màu sắc đa dạng từ vàng, đỏ đến nâu, cấu tạo chủ yếu từ các hạt cát đã được nén chặt.

- Ứng dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng cho tường, cột, và trang trí kiến trúc.

  Đá phiến (Shale)

- Đặc điểm: Đá phiến có màu xám, xanh hoặc đỏ, dễ phân lớp thành các mảnh mỏng.

- Ứng dụng: Thường dùng trong xây dựng các công trình dân dụng, làm nền móng hoặc làm vật liệu trang trí.

  Đá cuội (Conglomerate)

- Đặc điểm: Đá cuội có cấu tạo bởi các hạt đá lớn kết hợp với đất sét và cát, có màu sắc từ nâu đến xám.

- Ứng dụng: Dùng trong các công trình cần độ bền cao như nền móng, đường xá hoặc trang trí ngoại thất.

  Đá than bùn (Peat)

- Đặc điểm: Là đá trầm tích chứa nhiều chất hữu cơ, màu đen, dễ phân hủy.

- Ứng dụng: Mặc dù ít được sử dụng trong xây dựng, nhưng có thể dùng trong một số công trình đặc biệt cần tính năng cách nhiệt.

Câu 28 : Hãy trình bày các loại đá biến chất thường dùng trong xây dựng?

  Đá Marbl (Đá Hoa)

- Đặc điểm: Đá hoa có kết cấu mịn, màu sắc đa dạng từ trắng, hồng đến đỏ, xám hoặc xanh. Được hình thành từ đá vôi biến chất dưới tác động của nhiệt và áp suất.

- Ứng dụng: Dùng trong các công trình kiến trúc cao cấp như ốp lát tường, sàn, bàn, bếp, tượng và các sản phẩm trang trí cao cấp.

  Đá Schist

- Đặc điểm: Đá schist có cấu trúc hạt mịn hoặc thô, dễ tách thành các lớp mỏng. Màu sắc đa dạng, thường có màu xám, nâu, xanh.

- Ứng dụng: Được sử dụng trong xây dựng làm vật liệu lát nền, tường chắn hoặc làm vật liệu trang trí trong các công trình kiến trúc.

  Đá Quartzite

- Đặc điểm: Đá quartzite là một loại đá biến chất được hình thành từ đá cát. Có màu sắc từ trắng, xám đến hồng và rất cứng, bền vững.

- Ứng dụng: Dùng trong xây dựng các công trình cần độ bền cao như nền móng, mặt đường, tường chắn, và các công trình chịu lực.

  Đá Slate (Đá phiến)

- Đặc điểm: Đá phiến có kết cấu mịn và dễ tách thành các lớp mỏng. Màu sắc thường là xám, xanh, hoặc đen.

- Ứng dụng: Dùng trong xây dựng làm vật liệu ốp lát, mái nhà, và các sản phẩm trang trí như mặt bàn, tấm bảng.

  Đá Gneiss

- Đặc điểm: Đá gneiss có cấu trúc vân vân, được hình thành từ đá biến chất của granit hoặc đá vôi. Màu sắc đa dạng, thường có màu xám, đỏ, hoặc nâu.

- Ứng dụng: Thường được sử dụng trong các công trình xây dựng như đá lát nền, tường và trang trí kiến trúc.

Câu 29 : Trình bày cấu trúc của bê tông xi măng?

Bê tông xi măng là hỗn hợp của xi măng, nước, cốt liệu mịn (cát) và cốt liệu thô (đá dăm). Cấu trúc của bê tông xi măng được hình thành qua quá trình thủy hóa của xi măng với nước, tạo ra một chất kết dính chắc chắn giữa các hạt cốt liệu.

1. Xi Măng

- Vai trò: Là chất kết dính chính trong bê tông. Khi trộn với nước, xi măng bắt đầu quá trình thủy hóa và tạo thành các tinh thể canxi silicat, liên kết chặt chẽ với nhau và với các hạt cốt liệu, tạo nên độ bền của bê tông.

- Cấu tạo: Xi măng chủ yếu gồm các khoáng vật như silicát canxi (C₃S, C₂S), aluminat canxi (C₃A), và fêroaluminat canxi (C₄AF).

2. Nước

- Vai trò: Nước cần thiết cho quá trình thủy hóa xi măng, giúp tạo ra các liên kết hóa học giữa các thành phần. Tỷ lệ nước/xi măng ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ và độ bền của bê tông.

- Cấu tạo: Nước phản ứng với xi măng để tạo ra các hợp chất hóa học như canxi silicat hydrate (C-S-H) và canxi hydroxit (Ca(OH)₂), đóng vai trò chính trong việc kết dính cốt liệu.

3. Cốt Liệu Mịn (Cát)

- Vai trò: Cốt liệu mịn giúp tạo độ đặc cho bê tông, chiếm một phần lớn thể tích hỗn hợp. Cát không chỉ đóng vai trò là thành phần chính của bê tông mà còn ảnh hưởng đến độ bền và độ dẻo của hỗn hợp.

- Cấu tạo: Cát được sử dụng có kích thước hạt từ 0.15 mm đến 5 mm.

4. Cốt Liệu Thô (Đá Dăm)

- Vai trò: Cốt liệu thô giúp tăng độ bền, giảm co ngót và tăng cường khả năng chịu lực của bê tông. Cốt liệu thô chiếm phần lớn trọng lượng của bê tông, quyết định đến tính chất cơ học và độ bền của nó.

- Cấu tạo: Đá dăm có kích thước hạt lớn hơn cát, thường từ 5 mm đến 40 mm tùy vào loại bê tông và yêu cầu kỹ thuật.

5. Các Hợp Chất Hóa Học Được Hình Thành

- Canxi silicat hydrate (C-S-H): Là sản phẩm chính của quá trình thủy hóa, giúp tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các hạt cốt liệu và xi măng, từ đó tăng cường độ bền cho bê tông.

- Canxi hydroxit (Ca(OH)₂): Tạo thành trong quá trình thủy hóa và giúp bảo vệ thép khỏi ăn mòn bằng cách duy trì môi trường kiềm trong bê tông.

Cấu Trúc Vi Mô Của Bê Tông

Bê tông có cấu trúc vi mô khá phức tạp:

- Lớp xung quanh cốt liệu: Sau khi thủy hóa, xi măng tạo ra một lớp mịn kết dính với các hạt cốt liệu.

- Các mao quản: Quá trình thủy hóa không hoàn toàn tạo ra các mao quản (lỗ nhỏ trong bê tông), ảnh hưởng đến tính thấm nước và độ bền của bê tông.

- Hệ thống xương sống: Các tinh thể C-S-H tạo thành một mạng lưới kết dính chặt chẽ, tạo nền tảng vững chắc cho bê tông.

Câu 30 : Trình bày độ co ngót của gỗ? Độ co ngót ảnh hưởng đến sự làm việc của gỗ như thế nào?

Độ co ngót của gỗ là sự thay đổi kích thước của gỗ khi độ ẩm của nó thay đổi, tức là khi gỗ bị khô hoặc hút ẩm. Khi gỗ bị mất nước, nó sẽ co lại, và khi hút ẩm, gỗ sẽ giãn ra. Độ co ngót này phụ thuộc vào loại gỗ, hướng vân gỗ và mức độ thay đổi độ ẩm.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Độ Co Ngót Của Gỗ

- Loại gỗ: Mỗi loại gỗ có độ co ngót khác nhau. Gỗ mềm như thông có độ co ngót thấp hơn so với gỗ cứng như sồi.

- Hướng vân gỗ: Gỗ có vân thẳng thường co ngót ít hơn gỗ có vân xoắn hoặc chéo.

- Độ ẩm: Gỗ sẽ co ngót mạnh khi độ ẩm giảm (ví dụ, từ 30% xuống 10%), và giãn nở khi độ ẩm tăng lên.

Độ Co Ngót Ảnh Hưởng Đến Sự Làm Việc Của Gỗ

- Biến dạng hình học:

  - Khi gỗ co ngót hoặc giãn nở do thay đổi độ ẩm, nó có thể gây ra biến dạng trong cấu trúc của các bộ phận gỗ, như cong vênh, nứt, hoặc mất tính đồng nhất.

  - Đặc biệt trong các sản phẩm như cửa, sàn gỗ, hoặc đồ nội thất, sự thay đổi kích thước này có thể làm giảm chất lượng và tính thẩm mỹ.

- Mối liên kết và độ bền:

  - Độ co ngót có thể ảnh hưởng đến các mối liên kết giữa các bộ phận gỗ khi lắp ráp. Nếu gỗ co ngót không đều, có thể gây lỏng lẻo hoặc hỏng hóc các mối ghép.

  - Trong các công trình xây dựng, độ co ngót có thể làm giảm độ bền của kết cấu gỗ nếu không được tính toán kỹ lưỡng.

- Ứng dụng trong xây dựng:

  - Khi sử dụng gỗ trong các kết cấu như dầm, cột, hoặc vách, sự thay đổi độ ẩm có thể dẫn đến lún, nứt, hoặc mất ổn định kết cấu nếu không được xử lý đúng cách.

- Lý do bảo dưỡng:

  - Để giảm ảnh hưởng của độ co ngót, gỗ cần được sấy khô đúng cách trước khi sử dụng, và duy trì độ ẩm ổn định trong môi trường thi công.